**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку труб стальных электросварных прямошовных**

1. **Требования к наименованию и количеству поставляемого товара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№, п/п.** | **Наименование поставляемого товара**  | **Количество тонн, (т)** |
| 1 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø 530х9 мм. | 81 |
|  | ИТОГО: | 81 |

1. **Требования к безопасности, качеству, и функциональным характеристикам поставляемого товара.**

 Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен), не ранее 2019 года выпуска, а также товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений, дефектов материала. Не допускается поставка продукции имеющей следы загрязнения, в т.ч. нефтехимическими продуктами на внутренней поверхности. ***Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.***

 Размеры и предельные отклонения труб - в соответствии с ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент». Технические требования, показатели качества, механические и функциональные свойства труб должны соответствовать ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» или ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные. Технические требования».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, п/п.** | **Наименование поставляемого товара** | **Наименование параметра, требуемые характеристики** | **Степень конкретности** | **Значение** |
| 1 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø 530х9 | Наружный диаметр, мм | Точное значение | 530 |
| Толщина стенки, мм | Точное значение | 9 |
| Марка стали | Конкретное значение | 10 или 20\* |
| Изготовление по группе В | Соответствие | Да |

 **\*- *участник обязан указать одно из значений;***

1. **Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка и упаковка труб должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

 ***Приемка осуществляется по теоретической массе.***

 Способы и виды упаковки должны обеспечивать сохранность изделий и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Поставщик обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки от Поставщика до Заказчика.

 При поставке Товара допускается отступление (толеранс) от согласованного в Спецификации количества Товара в размере ±3% по каждой позиции.

 Тубы поставляются длиной не короче 10 (десять) метров, что обусловлено техническими особенностями складского хозяйства и экономической целесообразностью.

1. **Требования к предоставляемым документам.**

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы на Товар на русском языке или предоставить их нотариально заверенный перевод:

- технические паспорта производителя Товара на русском языке для подтверждения соответствия поставляемого Товара характеристикам;

- соответствие ГОСТ, и другим показателям качества данных товаров, указанным в Техническом задании;

- сертификаты (в случае обязательной сертификации товаров), деклараций о соответствии (в случае добровольного декларирования);

- товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);

- Акт приема-передачи Товара.

1. **Требования к предоставлению гарантии.**

На Товар предоставляется гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, но не менее гарантийного срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара.

 Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

 **6. Место поставки.**

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго- НТ»).

 **7. Дни и время поставок.**

В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).

 **8. Срок поставки.**

В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

  **9. Требования к результатам работы.**

 Товар должен быть поставлен в указанный срок в полном объеме и с соблюдением всех требований Технического задания.